ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ

СТАРЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 9.710-84

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Единая система защиты от коррозии и старения СТАРЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ Термины и определения Unified system of corrosion and ageing protection. Ageing of polymeric materials. Terms and definitions | ГОСТ 9.710-84 Взамен ГОСТ 17050-71 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1984 г. № 4507 срок введения установлен

с 01.01.86

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятии в области старения полимерных материалов.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов, а также справочное приложение, содержащее термины и определения общих понятий, применяемых в смежных областях науки и техники.

Данный стандарт применяется совместно с ГОСТ 21964–76.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |
| 1. Полимерный материал | Материал, состоящий из полимеров и добавок. Примечание. Добавки (наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, красители и т. п.) вводят в полимеры для придания им требуемых свойств и облегчения переработки |
| 2. Старение полимерного материала | Совокупность физических и химических процессов, происходящих в полимерном материале и приводящих к необратимым изменениям свойств |
| 3. Условия старения полимерного материала | Совокупность факторов, действующих на полимерный материал при производстве и применении |
| 4. Внешние факторы старения полимерного материала | Факторы внешней среды, вызывающие старение полимерного материала |
| 5. Внутренние факторы старения полимерного материала | Факторы, обусловленные структурой и составом полимерного материала, вызывающие и (или) влияющие на старение |
| 6. Старение полимерного материала в искусственных условиях | Старение полимерного материала в условиях, создаваемых с целью моделирования и (пли) ускорения старения |
| 7. Характерный показатель старения полимерного материала | Показатель, характеризующий свойство полимерного материала, по изменению значения которого контролируют старение |
| 8. Стойкость полимерного материала к старению | Свойство полимерного материала сохранять значение характерного показателя (или показателей) старения в пределах, установленных в нормативно-технической документации, при старении в заданных условиях |
| ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ ПРИ СТАРЕНИИ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА |
| 9. Деструкция полимерного материала | Процесс, протекающий в полимерном материале с разрывом химических связей в основной цепи макромолекулы и приводящий к уменьшению степени полимеризации и (или) числа поперечных химических связей |
| 10. Деполимеризация | Отщепление молекул мономера от макромолекулы |
| 11. Сшивание макромолекул Ндп. Структурирование | Образование поперечных химических связей между макромолекулами |
| 12. Полимераналогичная реакция | Превращение группы атомов макромолекулы при сохранении исходной степени полимеризации |
| 13. Сорбция полимерным материалом | Поглощение вещества полимерным материалом |
| 14. Адсорбция полимерным материалом | Сорбция поверхностью полимерного материала |
| 15. Абсорбция полимерным материалом | Сорбция объемом полимерного материала |
| 16. Десорбция из полимерного материала | Удаление вещества из полимерного материала |
| 17. Пластификация полимерного материала | Повышение эластичности и (или) пластичности полимерного материала в результате введения в него или возникновения в нем при старении низкомолекулярных веществ |
| 18. Миграция добавок в полимерном материале | Диффузионное перемещение добавок в полимерном материале |
| 19. Изменение надмолекулярной структуры полимерного материала | Перестройка физической структуры полимерного материала, характеризуемая различными видами взаимного упорядочения макромолекул |
| 20. Кристаллизация полимерного материала | Фазовый переход 1-го рода, приводящий к пространственному упорядочению макромолекул полимерного материала и возникновению дальнего порядка |
| 21. Полиморфное превращение полимерного материала | Фазовый переход 1-го рода одной кристаллической модификации макромолекул полимерного материала в другую |
| 22. Аморфизация полимерного материала | Фазовый переход 1-го рода, приводящий к пространственному разупорядочению макромолекул полимерного материала и исчезновению дальнего порядка |
| 23. Стеклование полимерного материала | Переход полимера из высокоэластичного и (или) вязкотекучего состояний в стеклообразное |
| 24. Ориентация полимерного материала | Перестройка структурных элементов полимерного материала под воздействием направленного внешнего или внутреннего напряжения, приводящая к возникновению преимущественного расположения осей макромолекул и (или) частиц наполнителя вдоль направления действующих сил |
| ВИДЫ СТАРЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА |
| 25. Термическое старение полимерного материала Ндп. Тепловое старение | Старение полимерного материала при воздействии температуры |
| 26. Световое старение полимерного материала | Старение полимерного материала при воздействии светового излучения ультрафиолетовой и (или) видимой частей спектра |
| 27. Окислительное старение полимерного материала | Старение полимерного материала при воздействии кислорода |
| 28. Озонное старение полимерного материала | Старение полимерного материала при воздействии озона |
| 29. Радиационное старение полимерного материала | Старение полимерного материала при воздействии ионизирующих излучений |
| 30. Химическое старение полимерного материала | Старение полимерного материала при воздействии химических агрессивных сред |
| 31. Старение полимерного материала при воздействии биологических факторов | - |
| 32. Электрическое старение полимерного материала | Старение полимерного материала при воздействии электрического поля |
| 33. Ультразвуковое старение полимерного материала | Старение полимерного материала при воздействии ультразвукового излучения |
| 34. Абляционное старение полимерного материала | Старение полимерного материала при воздействии потоков газа, жидкости, твердых частиц |
| 35. Старение полимерного материала при воздействии механических факторов | - |
| 36. Климатическое старение полимерного материала | Старение полимерного материала при воздействии климатических факторов в искусственных и природных условиях |
| 37. Старение полимерного материала в космосе | - |
| 38. Старение полимерного материала в воде | - |
| 39. Старение полимерного материала во влажной среде | Старение полимерного материала при воздействии паров воды |
| 40. Старение полимерного материала в живом организме | Старение полимерного материала в тканях и (или) органах животных или человека |
| 41. Старение полимерного материала в почве | - |
| 42. Старение полимерного материала в грунте | - |
| СТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА К СТАРЕНИЮ |
| 43. Стойкость полимерного материала к термическому старению | - |
| 44. Стойкость полимерного материала к световому старению | - |
| Светостойкость |  |
| 45. Стойкость полимерного материала к окислительному старению | - |
| 46. Стойкость полимерного материала к озонному старению | - |
| Озоностойкость |  |
| 47. Стойкость полимерного материала к радиационному старению | - |
| 48. Стойкость полимерного материала к химическому старению | - |
| Химическая стойкость |  |
| 49. Стойкость полимерного материала к воздействию биологических факторов | - |
| 50. Стойкость полимерного материала к электрическому старению | - |
| 51. Стойкость полимерного материала к ультразвуковому старению | - |
| 52. Стойкость полимерного материала к абляционному старению | - |
| 53. Стойкость полимерного материала к старению при воздействии механических факторов | - |
| 54. Стойкость полимерного материала к климатическому старению | - |
| 55. Стойкость полимерного материала к старению в космосе | - |
| 56. Стойкость полимерного материала к старению в живом организме | - |
| 57. Стойкость полимерного материала к старению в воде | - |
| 58. Стойкость полимерного материала к старению во влажной среде | - |
| 59. Стойкость полимерного материала к старению в почве | - |
| 60. Стойкость полимерного материала к старению в грунте | - |
| ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТАРЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА |
| 61. Прогноз старения полимерного материала | Научно обоснованное заключение о предполагаемом состоянии полимерного материала после заданной продолжительности старения в заданных условиях |
| 62. Прогнозирование изменения показателя свойства полимерного материала | Определение изменения показателя свойства полимерного материала в заданных условиях после заданной продолжительности старения на основании предварительно проведенных испытаний |
| 63. Скорость старения полимерного материала | Изменение значения показателя свойства полимерного материала при старении в единицу времени |
| 64. Функция старения полимерного материала | Математическое описание старения полимерного материала на основании результатов испытаний, |
| 65. Коэффициент старения полимерного материала | Относительное изменение значения показателя свойства полимерного материала, соответствующее заданной продолжительности старения |
| 66. Модель старения полимерного материала | Предполагаемый механизм старения полимерного материала |
| ЗАЩИТА ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ОТ СТАРЕНИЯ |
| 67. Защита полимерного материала от старения | Повышение стойкости полимерного материала к старению введением стабилизаторов, модификацией или нанесением защитного покрытия |
| 68. Модификация полимерного материала | Повышение стойкости полимерного материала к старению изменением физической структуры и (или) химического строения полимера |
| 69. Стабилизатор полимерного материала Стабилизатор | Вещество, повышающее стойкость полимерного материала к старению при введении его в материал |
| 70. Эффективность стабилизатора полимерного материала | Количественная характеристика способности стабилизатора повышать стойкость полимерного материала к старению |
| 71. Критическая концентрация стабилизатора полимерного материала | Концентрация стабилизатора в полимерном материале, ниже которой резко ослабевает его стабилизирующее действие |
| 72. Дезактиватор металлов в полимерном материале | Стабилизатор, подавляющий действие примесей металлов или их соединений в полимерном материале |
| 73. Синергизм при стабилизации полимерного материала | Совместное стабилизирующее действие смеси добавок, эффективность которого больше или равна эффективности наиболее активного компонента смеси, взятого в концентрации, равной суммарной концентрации смеси |
| 74. Антагонизм при стабилизации полимерного материала | Ослабление или потеря защитного действия, присущего данному стабилизатору, в результате введения в состав полимерного материала одной или нескольких добавок |
| 75. Термостабилизатор полимерного материала | Стабилизатор, повышающий стойкость полимерного материала к термическому старению |
| 76. Акцептор свободных радикалов в полимерном материале | Стабилизатор, образующий со свободными радикалами стабильные продукты, комплексы или малоактивные радикалы |
| 77. Акцептор продуктов старения полимерного материала | Стабилизатор, дезактивирующий каталитически действующие продукты старения |
| 78. Светостабилизатор полимерного материала | Стабилизатор, повышающий стойкость полимерного материала к световому старению |
| 79. Антиоксидант полимерного материала | Стабилизатор, повышающий стойкость полимерного материала к окислительному старению |
| 80. Антиозонант полимерного материала | Стабилизатор, повышающий стойкость полимерного материала к озонному старению |
| 81. Антирад для защиты полимерного материала | Стабилизатор, повышающий стойкость полимерного материала к радиационному старению |
| 82. Структурообразователь полимерного материала | Вещество, регулирующее физическую структуру полимерного материала |
| 82. Противоутомитель полимерного материала | Стабилизатор, повышающий стойкость полимерного материала к многократным механическим воздействиям |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Абсорбция полимерным материалом | 15 |
| --- | --- |
| Адсорбция полимерным материалом | 14 |
| Акцептор продуктов старения полимерного материала | 77 |
| Акцептор свободных радикалов в полимерном материале | 76 |
| Аморфизация полимерного материала | 22 |
| Антагонизм при стабилизации полимерного материала | 74 |
| Антиозонант полимерного материала | 80 |
| Антиоксидант полимерного материала | 79 |
| Антирад для защиты полимерного материала | 81 |
| Дезактиватор металлов в полимерном материале | 72 |
| Деполимеризация | 10 |
| Десорбция из полимерного материала | 16 |
| Деструкция полимерного материала | 9 |
| Изменение надмолекулярном структуры полимерного материала | 19 |
| Концентрация стабилизатора полимерного материала критическая | 71 |
| Кристаллизация полимерного материала | 20 |
| Коэффициент старения полимерного материала | 65 |
| Материал полимерный | 1 |
| Миграция добавок в полимерном материале | 18 |
| Модель старении полимерного материала | 66 |
| Модификация полимерного материала | 68 |
| Озоностойкость | 46 |
| Ориентация полимерного материала | 24 |
| Пластификация полимерного материала | 17 |
| Показатель старения полимерного материала характерный | 7 |
| Превращение полимерного материала полиморфное | 21 |
| Прогноз старения полимерного материала | 61 |
| Прогнозирование изменения показателя свойства полимерного материала | 62 |
| Противоутомитель полимерного материала | 83 |
| Реакция полимераналогичная | 12 |
| Светостойкость | 44 |
| Светостабилизатор полимерного материала | 78 |
| Синергизм при стабилизации полимерного материала | 73 |
| Скорость старения полимерного материала | 63 |
| Сорбция полимерным материалом | 13 |
| Стабилизатор полимерного материала | 69 |
| Стабилизатор | 69 |
| Защита полимерного материала от старения | 67 |
| Старение полимерного материала | 2 |
| Старение полимерного материала при воздействии биологических факторов | 31 |
| Старение полимерного материала во влажной среде | 39 |
| Старение полимерного материала в воде | 38 |
| Старение полимерного материала в грунте | 42 |
| Старение полимерного материала в живом организме | 40 |
| Старение полимерного материала в космосе | 37 |
| Старение полимерного материала в искусственных условиях | 6 |
| Старение полимерного материала в почве | 41 |
| Старение полимерного материала климатическое | 36 |
| Старение полимерного материала озонное | 28 |
| Старение полимерного материала окислительное | 27 |
| Старение полимерного материала при воздействии механических факторов | 35 |
| Старение полимерного материала абляционное | 34 |
| Старение полимерного материала радиационное | 29 |
| Старение полимерного материала световое | 26 |
| Старение тепловое | 25 |
| Старение полимерного материала термическое | 25 |
| Старение полимерного материала ультразвуковое | 33 |
| Старение полимерного материала химическое | 30 |
| Старение полимерного материала электрическое | 32 |
| Стеклование полимерного материала | 23 |
| Стойкость полимерного материала к абляционному старению | 52 |
| Стойкость полимерного материала к воздействию биологических факторов | 49 |
| Стойкость полимерного материала к климатическому старению | 54 |
| Стойкость полимерного материала к старению при воздействии механических факторов | 53 |
| Стойкость полимерного материала к окислительному старению | 45 |
| Стойкость полимерного материала к озонному старению | 46 |
| Стойкость полимерного материала к радиационному старению | 47 |
| Стойкость полимерного материала к световому старению | 44 |
| Стойкость полимерного материала к старению | 8 |
| Стойкость полимерного материала к старению в воде | 57 |
| Стойкость полимерного материала к старению во влажной среде | 58 |
| Стойкость полимерного материала к старению в грунте | 60 |
| Стойкость полимерного материала к старению в живом организме | 56 |
| Стойкость полимерного материала к старению в космосе | 55 |
| Стойкость полимерного материала к старению в почве | 59 |
| Стойкость полимерного материала к термическому старению | 43 |
| Стойкость полимерного материала к ультразвуковому старению | 51 |
| Стойкость полимерного материала к химическому старению | 48 |
| Стойкость химическая | 48 |
| Стойкость полимерного материала к электрическому старению | 50 |
| Структурирование | 11 |
| Структурообразователь полимерного материала | 82 |
| Сшивание макромолекул | 11 |
| Термостабилизатор полимерного материала | 75 |
| Условия старения полимерного материала | 3 |
| Факторы старения полимерного материала внешние | 4 |
| Факторы старения полимерного материала внутренние | 5 |
| Функция старения полимерного материала | 64 |
| Эффективность стабилизатора полимерного материала | 70 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Термины и определения общих понятий, применяемых в смежных
областях науки и техники

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Дальний порядок | Упорядоченность в расположении структурных частиц вещества (атомов, молекул, ионов), повторяющаяся на неограниченно большом расстоянии |
| 2. Внутреннее напряжение в полимерном материале | Механическое напряжение, возникающее в материале вследствие протекания релаксационных или других процессов |
| 3. Высокоэластическое состояние | Физическое состояние полимерного материала, характеризующееся развитием больших обратимых деформаций под воздействием внешних напряжений |
| 4. Степень полимеризации | Среднее число звеньев мономера, приходящееся на одну молекулу полимера |
| 5. Фазовый переход первого рода | Переход вещества из одной фазы в другую, при котором скачком изменяются его термодинамические характеристики |
| 6. Физическая структура полимерного материала | Взаимное расположение структурных элементов полимерного материала в пространстве, их внутреннее строение и характер взаимодействия между ними |
| 7. Свободный радикал | Активная частица, обладающая свободной валентностью |